一、MO-L微波真空氣氛燒結爐

MO—L系列微波高溫實驗爐是一種多用途的高溫燒結設備。可以為燒結工藝提供大氣、低真空、氮氣等多種工作環境。可用於磁性材料、電子陶瓷、結構陶瓷、金屬化合物、各類氮化物等各類材料的燒結、合成、熱處理。該爐除具有高溫微波爐及其燒結工藝技術特有的“高、低、快、省”的優點外，還具有用途廣、操作簡便、工藝重複性和穩定性好的顯著優點。特別適宜於新材料的研製、試驗及小批量生產用。

MO-L微波高溫爐參數簡介

| 型號 | MO-L0316 | MO-L0316V | MO-L0316HV | MO-L0616 | MO-L0616V | MO-L0616HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備外形尺寸 | 1500mm高×1100mm長×700mm寬 | 1500mm高×1600mm長×1000mm寬 |
| 爐體尺寸 | 內徑Φ500mm，高560mm |
| 有效工作區域 | Φ200mm×200mm |
| 最高工作溫度 | 1600℃（建議長期使用溫度，最高可達1800℃） |
| 測溫精度 | 0.3％±1℃ |
| 微波最大輸出功率 | 3 KW | 6 KW |
| 微波功率控制精度 | <±2% |
| 極限真空度 | \ | ≤100Pa | ≤0.01Pa | \ | ≤100Pa | ≤0.01Pa |
| 氣氛控制通道 | 2路(可選) |
| 冷卻水流量 | 8L /min |
| 設備占地 | 2m2 |
| 型號 | 產品特點 |
| MO-L0316 | 採用全不銹鋼結構的小型高溫微波爐；可以進行氧化性氣氛或惰性氣氛燒結與合成；功率密度大，可實現超快速升溫；用於微波高溫燒結，高溫合成。 |
| MO-L0316V | 採用全不銹鋼雙層水冷結構的小型高溫微波爐；具有真空系統，可以進行氧化性氣氛或還原性氣氛燒結或合成；功率密度大，可實現超快速升溫； 用於微波高溫燒結，高溫合成。 |
| MO-L0316HV | 全不銹鋼結構，帶有水冷套；配套高真空系統；可實現高真空條件下的微波加熱；用於真空燒結、真空高溫處理或真空焊接。 |
| MO-L0616 | 不銹鋼結構的高溫氣氛爐，用於微波高溫燒結和高溫合成的實驗或小規模生產 ；可配備全套微機溫度控制和氣氛控制功能，可對加熱工藝進行編制和程序控制；可以通入任意氣體進行常壓加熱並可調整各種氣氛比例；功率密度大，可實現超高速升溫。 |
| MO-L0616V | 全不銹鋼結構，帶有水冷套；配備真空系統；可實現不同氣氛條件下的常壓加熱，包括純氧化性氣氛高溫燒結；用於高溫燒結、高溫合成和高溫處理。 |
| MO-L0616HV | 全不銹鋼結構，帶有水冷套；配備高真空系統；可實現高真空條件下的微波加熱；用於真空燒結、真空高溫熱處理或真空焊接。 |

二、MO-X小型箱式微波高溫燒結爐

溫度均勻、節能高效、安全可靠、有效容積大、外形美觀、操作簡單、性價比高的優勢于一身，適合各科研院所、實驗室、企業研發部門進行各種高低溫實驗，例如：陶瓷材料的合成與燒結、玻璃融化金屬熔融、乾燥、排膠、熱處理、化學分析中的灰化處理等等。

目前推出的爐型有下列8種（也可以根據您所要求的容積設計爐子）

| 型號 | 微波源(型號×數量) | 有效容積（升） | 工作區域(mm) | 最高使用溫度(℃) | 控溫精度(±℃) | 爐體尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MO-X0210-6 | LT-100×2 | 6 | 160×150×250 | 1000 | 5 | 500×600×1600 |
| MO-X0210-9 | LT-100×2 | 9 | 200×150×300 | 1000 | 5 | 550×650×1600 |
| MO-X0410-15 | LT-100×4 | 15 | 240×180×350 | 1000 | 5 | 600×700×1600 |
| MO-X0214-6 | LT-100×2 | 6 | 160×150×250 | 1400 | 8 | 500×600×1600 |
| MO-X0414-9 | LT-100×4 | 9 | 200×150×300 | 1400 | 8 | 550×650×1600 |
| MO-X0414-15 | LT-100×4 | 15 | 240×150×350 | 1400 | 8 | 600×700×1600 |
| MO-X0417-6 | LT-100×4 | 6 | 160×150×250 | 1700 | 10 | 550×650×1600 |
| MO-X0417-9 | LT-100×4 | 9 | 200×150×300 | 1700 | 10 | 600×700×1600 |

注：MO-X系列代表小型箱式微波高溫燒結爐，前面2位元數字代表微波功率，後兩位元數字×100s代表使用溫度，“-”後面數位代表箱式爐容積，例如：MO-X0414-9代表箱式微波高溫燒結爐，微波功率4千瓦，最高使用溫度1400℃，有效容積為9升。

| 主要技術參數： |
| --- |
| 輸出功率 | 2/4kW連續可調 |
| 輸入功率 | AC 380V/220V，3Φ，50/60Hz |
| 微波功率波動 | <±2% |
| 安全保護 | 陽極過壓，陽極過流，陽極欠流，陽極超功率，電磁監控，磁控管溫度，爐體溫度，爐門開啟斷電連鎖 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 爐體材料 | 不銹鋼 |
| 溫度測量 | 紅外測溫 |
| 爐膛材料 | 全陶瓷纖維保溫 |
| 溫控方式 | PLC可編程自動控制 |
| 可設置控制溫度段 | 8段 |
| 控溫精度 | 0.5%±1℃ |
| 控制顯示 | 數碼顯示幕 |
| 溫控輸入方式 | 觸摸按鍵輸入 |

三、MO-T微波管式爐

MO-T系列微波管式爐集升溫快、溫度均勻、節能高效、安全可靠、外形美觀、操作簡單，是微波實驗設備中性價比最高的爐型。適合各科研院所、實驗室、企業研發部門進行各種高低溫實驗，例如：陶瓷材料的合成與燒結、粉末冶金零件的燒結、乾燥、排膠、熱處理、粉體煆燒、化學分析中的灰化處理等等。

管式爐提供可控氣氛（惰性或反應氣體，由氣體流量計控制）。該型設備可放大為推舟式連續生產設備，主要用於粉末冶金零件的生產。

設備技術參數:                                       微波源技術參數：

| 最高運行溫度 | 1600℃ |
| --- | --- |
| 溫度測量 | 350~2000℃(紅外測溫) |
| 控溫精度 | <±5℃ |
| 控溫方式 | 數顯、自控 |
| 爐膛尺寸 | Φ250mm×300mm (MO-T0116) |
|  | Φ320×460mm (MO-T0316) |
| 剛玉爐管尺寸 | Φ50mm(內徑)×Φ60mm(外徑)×550mm(MO-T0116) |
|  | Φ90mm(內徑)×Φ100mm(外徑)×800mm(MO-T0316) |
| 工作區域長度 | 80mm (MO-T0116) |
|  | 100mm (MO-T0316) |
| 頻率 | 2450 MHz |
| 磁控管安裝 | 分離式 |
| 輸出功率 | 0.1– 1.0 kW 可調. (MO-T0116) |
|  | 0.3– 3.0 kW 可調. (MO-T0316) |
| 輸入功率 | AC 380/220V, 3Φ, 50/60Hz |
| 功率控制 | 可編程，數字輸入 |
| 遙控控制窗 | RS-232 介面 |
| 功率測量 | 數位顯示 |
| 電源櫃尺寸 | 460mm（寬）×710mm（深）×630mm（高） |
| 電源波動 | <2%滿功率 |
| 輸出波導法蘭 | WR-340 |
| 控制面板 | 數顯面板，反射功率顯示，程序控制，電壓，電流，溫度曲線，功率曲線。 |
| 安全保護 | 陽極過電壓，陽極過電流，陽極過功率，電磁監控器，磁控管溫度，機櫃溫度。 |
| 冷卻 | 外部聯鎖。水冷, 15L/min, 25± 5℃ |